1		싼타페 차량 후륜 트레일링 암 부식 원인

염수 및 이물질이 유입되어 부식이 발생한 것으로 추정

❍ 후륜 트레일링 암 틈새 및 홀 사이로 유입된 염수 및 이물질이 외부로 배출되지 않고 내부에 장기간 남아있어 부식이 발생한 것으로 추정됨.

❍ 후륜 트레일링 암에 2개의 작은 홀만 있어 유입된 이물질이 배출되기 어려움.

< 싼타페(SM) 차량의 후륜 트레일링 암 >

❍ 부식이 심하게 진행되면 부품에 천공이 발생해 내구성에 영향을 끼칠 수 있음.

* 부식 상태 파악을 위해 싼타페(SM) 차량 17대를 무작위로 확인한 결과, 트레일링 암에 천공이 발생한 차량은 없었음(2014.5.19~5.21)

<부식으로 천공 발생한 트레일링 암>

2		시정 조치 방안

사업자 시정 권고

❍ 한국소비자원은 후륜 트레일링 암이 부식되어 내구성이 약화되는 문제점을 지적하고, 무상 점검 후 안전조치해 줄 것을 권고함.

❍ 현대자동차(주)에서는 해당 권고를 수용하여, 2000.12.1.부터 2003.1.27.까지 생산된 차량(131,438대)을 대상으로 무상 점검 후 트레일링 암을 방청 또는 교환해주기로 함.

- 2003.1.28. 이후 생산된 차량에는 유입된 이물질의 배출이 용이하도록 변경(홀 추가)된 트레일링 암이 장착됨.

품질 개선 전	2003.1.28 품질 개선 후 (트레일링 암에 홀 추가)

< 싼타페 차량 트레일링 암 부식 무상수리 안내 >

o 차    종 : 싼타페(SM)

o 대상범위 : 2000.12.1.~ 2003.1.27. 생산차량 131,417대

o 조치내용 : 무상 점검 후 트레일링 암 방청 또는 교환

o 조치기간 : 2014. 6. 20.부터 실시

o 장    소 : 현대자동차(주) 직영서비스센터, 정비협력업체

(일부 정비협력업체 제외)

o 문 의 처 : 현대자동차(주) 고객센터 ☎ 080-600-6000